 Część   III.  - Opis przedmiotu zamówienia
Tom    3.1. 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST 08.00 – Roboty betonowe i żelbetowe


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 08.00
Roboty betonowe i żelbetowe
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


Grupa Robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej

Klasa Robót – 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane

Kategoria Robót – 45262300-4 – Betonowanie

SPIS TREŚCI

31
Część ogólna


31.1
Przedmiot ST


31.2
Zakres stosowania ST


31.3
Zakres Robót objętych ST


31.3.1
Roboty podstawowe


31.3.2
Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe


31.4
Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia


31.5
Ogólne wymagania dotyczące Robót


41.6
Określenia podstawowe


42
Materiały


52.1
Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów


62.2
Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów


63
Sprzęt


64
Transport


74.1
Transport mieszanki betonowej


74.2
Transport kruszyw


74.3
Transport cementu i jego przechowywanie


75
Wykonanie Robót


75.1
Ogólne zasady wykonania Robót


85.2
Przygotowanie zbrojenia


85.3
Montaż zbrojenia


95.4
Deskowanie


95.5
Warunki atmosferyczne w czasie betonowania


95.6
Skład mieszanek betonowych


95.7
Przygotowanie do betonowania


95.8
Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu


95.9
Rozbiórka deskowania


95.10
Izolacja


96
Kontrola jakości Robót


106.1
Kontrola jakości materiałów


106.2
Kontrola jakości wykonania Robót


107
Obmiar Robót


108
Odbiór Robót


118.1
Sprawdzenie jakości wykonanych Robót


119
Podstawa płatności


119.1
Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych


129.2
Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących


1210
Przepisy związane


1210.1
Elementy dokumentacji projektowej.


1310.2
Normy


1310.3
Inne




1 Część ogólna
1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót dla Kontraktu nr 19-1: „Budowa stacji chlorowania wody na terenie zbiorników wody w Rychwałdzie”, w ramach Projektu: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II”, nr POIS.01.01.00-00-069/08 w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

1 Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót, wymienionych w punkcie 1.1.
1 Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych, konstrukcji stalowych.
1.3 Roboty podstawowe

Zakres obejmuje Roboty betonowe i żelbetowe niezbędne przy montażu komory wodomierzowej oraz kontenera chlorowni:
· wykonanie betonu podkładowego pod płytę fundamentową komory wodomierzowej

· wykonanie płyty fundamentowej komory wodomierzowej oraz kontenera chlorowni,
· wykonanie ścian żelbetowych komory wodomierzowej
· wykonanie płyty pokrywowej komory wodomierzowej

· wykonanie bloków oporowych 
1.3 Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
1 Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia
45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 



budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i 



wodnej

45220000-5

Roboty inżynieryjne i budowlane

I Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, lub  odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
I Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
2 Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Materiały do wykonania Robót objętych niniejszą specyfikacją są:

· Kruszywo,
· Cement,

· Woda,

· Mieszanka betonowa,

· Stal zbrojeniowa,

· Materiały izolacyjne,
· Deski,
Mieszanka betonowa:

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka powinna być wykonana w specjalistycznych wytwórniach i dostarczona na budowę w betonowozach.

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez inspektora nadzoru.
Beton:
Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości, uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań w stosunku do składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwego jej przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości Robót związanych z realizacją obiektów betonowych.

Beton musi spełniać wymagania (wg PN-88/B-06250):

· nasiąkliwość nie większa niż 5 %,

· przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4,

· odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej Ml50.

Zaprawa cementowa:
Zaprawa cementowa służy do połączenia elementów prefabrykowanych, powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501.
Materiały izolacyjne:
Materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

· lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998,

· papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,

· inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inżynierem.
2 Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów
Transport materiałów:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu ,który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora lub Inżyniera Budowy.
Odbiór materiałów:
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inwestora lub Inżyniera Budowy.

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu upewnienia się czy nie są uszkodzone.
Składowanie materiałów:
Powinny być przestrzegane wszystkie instrukcje producentów i wymagania wg właściwych norm.

Zaleca się składowanie wszystkich materiałów w taki sposób, aby było możliwe zachowanie ich czystości, uniknięcie zanieczyszczenia lub zniszczenia.
Piasek:
Składowisko piasku powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji i wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

Kruszywo:
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Cement:
Cement należy przechowywać w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływem opadów atmosferycznych. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposób przechowywania cementu musi być uzgodnione z Inwestorem lub Inżynierem Budowy.
Stal zbrojeniowa:
Stal zbrojeniową należy przechowywać w oznakowanych wiązkach, na podkładkach drewnianych, na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający ją przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali, zaleca się przechowywanie stali pod zadaszeniem.

Miejsce oraz sposób przechowywania stali zbrojeniowej musi być uzgodnione z Inżynierem.
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i zanieczyszczeń.
2 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.
3 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Systemie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Do wykonania Robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:
3.1. Żuraw o udźwigu dostosowanym do tonażu prefabrykowanych i kręgów żelbetowych,

3.2. Samochód skrzyniowy,

3.3. Samochód samowyładowczy,

3.4. Agregat prądotwórczy,

3.5. Pompa do betonu,

3.6. Betoniarka,

3.7. Wciągarka pozioma o uciągu powyżej 100 kN,

3.8. Ubijarka do betonu.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zgodnych z Dokumentacją Projektową. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny zgodny z wymogami Dokumentacji Projektowej.
4 Transport
Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenie, uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków transportu:
· Samochód skrzyniowy,

· Samochód samowyładowczy.

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, dostosowany do warunków.
4 Transport mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4 Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport i składowanie cementu winno odbywać się zgodnie z BN-88/B-6731-08 z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.
5 Wykonanie Robót

5 Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem Robót betonowych i żelbetowych. Program Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
5 Przygotowanie zbrojenia
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.
5 Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla której termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm.
5 Deskowanie
Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. Łączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpierać od zewnątrz w sposób zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe.
5 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu.
5 Skład mieszanek betonowych

Beton konstrukcyjny należy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać laboratoryjnie.
5 Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zbrojenie i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed betonowaniem należy osadzić przejścia szczelne.

Istniejące rurociągi należy przed betonowaniem owinąć taśmami uszczelniającymi bentonitowymi pęczniejącymi.
5 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej.

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5 Rozbiórka deskowania
Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.
5 Izolacja

Izolacje po rozebraniu deskowania należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
6 Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową – na podstawie oględzin i pomiarów.
6 Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.
6 Kontrola jakości wykonania Robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega:

· wykonanie szalunków,

· ułożenie zbrojenia,

· osadzenie elementów stalowych, przejść szczelnych, tulei, elementów kotwiących, betonowanie, zagęszczenie betonu,

· betonowanie, zagęszczenie betonu,

· dylatacja,

· roboty zanikające i ulegające zakryciu.
Badanie betonu w konstrukcjach:
Badania betonu w konstrukcjach należy realizować metodami nieniszczącymi, wśród których wymienić w pierwszej kolejności należy badanie sklerometryczne za pomocą młotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradźwiękowe fal podłużnych wg PN-74/B-06261. Powyższe normy wskazują zakres stosowania w/w badań i zaleca się korzystanie z obydwu równocześnie.
7 Obmiar Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Roboty w zakresie wykonania Robót betonowych i żelbetowych realizowane w ramach niniejszego Kontraktu  z wyłączeniem wykonania robót betonowych dla podkładu pod płytę fundamentową, żelbetowych dla płyt fundamentowych, żelbetowych dla ścian oraz żelbetowych dla płyty pokrywowej komory wodomierzowej nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
W tym świetle cena wykonania Robót w zakresie wykonania Robót betonowych i żelbetowych będzie zawarta w scalonych cenach jednostkowych związanych z wykonaniem Robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Dla Robót w zakresie wykonania robót betonowych dla podkładu pod płytę fundamentową, żelbetowych dla płyt fundamentowych, żelbetowych dla ścian oraz żelbetowych dla płyty pokrywowej komory wodomierzowej jednostka obmiarową jest : 

1) m3 ( metr sześcienny) .

8 Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami niniejszej ST.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8 Sprawdzenie jakości wykonanych Robót

Sprawdzenie jakości wykonanych Robót obejmuje ocenę: 

· prawidłowości położenia budowli w planie,

· prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych,

· jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą uszczelniającą,

· prawidłowości ułożenia betonu,

· kompletności montażu wyposażenia studni i komór.
9 Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 9.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
I Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty w zakresie wykonania Robót betonowych i żelbetowych związanych z prowadzeniem Robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków i hydroforni za wyjątkiem płyty fundamentowej obiektu hydroforni . Cena składowa wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w cenę jednostkową wykonania 1 mb sieci kanalizacji odwodnieniowej  i 1mb sieci wodociągowej .
1. Cena wykonania robót betonowych dla podkładu pod płytę fundamentową oraz żelbetowych dla płyty fundamentowej kontenera chlorowni m3 obejmuje:

· wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,

· usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,

· zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,

· zakup i dostarczenie materiałów,

· prace ziemne, zgodnie z ST 03.00,

· przygotowanie podłoża

· przygotowanie i montaż zbrojenia 

· wykonanie płyty fundamentowej z warstwami izolacyjnymi ,

· wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

· uporządkowanie terenu budowy po robotach.
2. Cena wykonania robót betonowych dla fundamentowej płyty komory wodomierzowej, żelbetowych ścian oraz żelbetowej płyty pokrywowej komory wodomierzowej w kpl obejmuje:

· wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,

· usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,

· zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,

· zakup i dostarczenie materiałów,

· prace ziemne, zgodnie z ST 03.00,

· przygotowanie podłoża

· przygotowanie i montaż zbrojenia 

· wykonanie płyty fundamentowej, ścian oraz pokrywy wodomierzowej z warstwami izolacyjnymi ,

· wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

· uporządkowanie terenu budowy po robotach.

Uwaga: dopuszcza się jako rozwiązanie równoważne zastosowanie gotowych elementów prefabrykowanych spełniających wymagania ST i projektu bez zmiany ceny określonej jak dla kompletu powyżej ( kpl).
I Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
10 Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
I Elementy dokumentacji projektowej.
Podstawą do wykonania Robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

· Projekt budowlany i wykonawczy.

· Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3.

· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
10 Normy
BN-70/8933-03
Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300
Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731 -08
Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-88/B-06250
Beton zwykły.

PN-88/B-30000
Cement portlandzki.

PN-86/B-01801
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

 


Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady 





projektowania.

PN-86/B-01802
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN-91/B-01811
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. Wymagania.

PN-91/B-01813
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92/B-01814
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

PN-82/B-02000
Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001
Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003
Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i 




montażowe.

PN-82/B-02004
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.





Obciążenia pojazdami.

PN-82/B-02010
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-88/B-02014
Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.

PN-86/B-02015 
Obciążenia budowli. Obciążenia zm. środowiskowe. Obciążenie temperaturą.

PN-90/B-03000
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 
Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
10 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych
PAGE  
1
Projekt: 
Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II

Kontrakt  nr 19-1  – „Budowa stacji chlorowania wody na terenie zbiorników wody w Rychwałdzie ”   


