Część   III.  
- Opis przedmiotu zamówienia
Tom    3.1. 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Część drogowa

Część   III.  
- Opis przedmiotu zamówienia
Tom    3.1. 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-02.01.02 – Roboty drogowe
Część   III.  
- Opis przedmiotu zamówienia
Tom    3.1. 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-02.01.02 – Roboty drogowe

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

CZĘŚĆ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-02.01.00

Roboty drogowe

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


Grupa Robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej

Klasa Robót – 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

Kategoria Robót:

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6
Roboty w zakresie budowy dróg

SPIS TREŚCI

267ST-03.01.01     Roboty rozbiórkowe


2681
Część ogólna


2681.1
Przedmiot ST


2681.2
Zakres stosowania ST


2681.3
Zakres Robót objętych ST


2681.3.1
Roboty podstawowe


2691.3.2
Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe


2691.4
Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia


2691.5
Ogólne wymagania dotyczące Robót


2691.6
Określenia podstawowe


2692
Materiały


2692.1
Materiał z rozbiórek


2702.2
Składowanie materiałów


2703
Sprzęt


2704
Transport


2715
Wykonanie Robót


2715.1
Ogólne zasady wykonania Robót


2715.2
Roboty rozbiórkowe


2726
Kontrola jakości Robót


2727
Obmiar Robót


2728
Odbiór Robót


2729
Podstawa płatności


2739.1
Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych


2739.2
Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących


27310
Przepisy związane


27310.1 Elementy dokumentacji projektowej.


27310.2 Normy


27310.3 Inne dokumenty


274ST-03.01.02     Roboty odtworzeniowe


2751
Część ogólna


2751.1
Przedmiot ST


2751.2
Zakres stosowania ST


2751.3
Zakres Robót objętych ST


2751.3.1.
Roboty podstawowe


2761.3.2.
Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe


2761.4
Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia


2761.5
Ogólne wymagania dotyczące Robót


2771.6
Określenia podstawowe


2772
Materiały


2772.1
Warstwy odsączające i odcinające


2782.2
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie


2782.3
Podbudowa z tłucznia kamiennego


2782.4
Nawierzchnia betonowa


2792.5
Nawierzchnia z żużla paleniskowego


2792.6
Nawierzchnia gruntowa


2792.7
Podbudowa i nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej


279Warstwa wiążąca


280Warstwa ścieralna


2812.8
Składowanie materiałów


2813
Sprzęt


2824
Transport


282Mieszanka betonu asfaltowego


2825
Wykonanie Robót


2825.1
Ogólne warunki wykonania Robót


2825.2
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.


2835.3
Warstwy odsączające i odcinające


2845.4
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie


2845.3.1.
Wbudowanie i zagęszczenie podbudowy


2855.3.2.
Utrzymanie  podbudowy


2855.3.3.
Prawidłowe warunki wykonania  podbudowy


2855.5
Podbudowa z tłucznia kamiennego


2865.6
Odtworzenie nawierzchni tłuczniowych i betonowych


2865.2.1.
Nawierzchnia tłuczniowa


2865.2.2.
Nawierzchnie betonowe


2865.7
Podbudowy i nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej


2865.4.1.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej


2875.4.2.
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej


2875.4.3.
Przygotowanie podłoża


2885.4.4.
Połączenie międzywarstwowe


2885.4.5.
Warunki przystąpienia do Robót


2885.4.6.
Zarób próbny


2885.4.7.
Odcinek próbny


2895.4.8.
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i ścieralna


2905.8
Chodniki z płyt i kształtek betonowych


2905.5.1.
Wykonanie chodnika


2916
Kontrola jakości Robót


2916.1
Kontrola jakości materiałów


2916.2
Badanie przed przystąpieniem do Robót


2916.3
Badanie w czasie Robót


2916.3.1.
Uziarnienie mieszanki mineralnej


2926.3.2.
Badanie właściwości asfaltu


2926.3.3.
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno – bitumicznej


2926.3.4.
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno – bitumicznej


2926.3.5.
Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego


2937
Obmiar Robót


2938
Odbiór Robót


2939
Podstawa płatności


2939.1.
Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych


2949.2.
Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących


29410
Przepisy związane


29410.1 Elementy dokumentacji projektowej.


29410.2 Normy


29510.3 Inne dokumenty




ST-02.01.01     Roboty rozbiórkowe

1 Część ogólna

1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót dla Kontraktu pn. Odbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Jeleśnia, Krzyżówa i Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia, związanych z wykonywaniem Robót rozbiórkowych w zakresie n/w dróg: 
Tabela Nr 1

	Miejscowość
	Nazwa ulicy/nr działki

	Sopotnia Mała 
	Droga gminna "Do Mizi nr 22" o długości 183m 

	Sopotnia Mała
	Droga gminna "Do Gruszki" o długości 52m 

	Sopotnia Mała
	Droga gminna "Do Janika nr 179" o długości 51m 

	Sopotnia Mała
	Droga gminna budynku nr 27 o długości 33m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Osiedlowa o długości 115,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Brzegowa o długości 66,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Kołodziejska o długości 18,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Kołodziejska o długości 11,00m

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Miodowa o długości 103,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Regionalna o długości 22,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Regionalna o długości 24,00m

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Białoniowa o długości 218,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Martoszowa o długości 212,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Kowalska o długości 16,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Stara o długości 20,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Słowików o długości 243,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Pszeniczna o długości 128,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Wesoła o długości 125,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Wyrodowa o długości 128,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Różana o długości 42,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Brzozowa o długości 180,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Butorowa o długości 65,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Miziowa o długości 68,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Turystyczna o długości 181,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Śliwkowa o długości 136,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Buławowa o długości 31,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Pod Kiczorą o długości 38,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Łęgowa o długości 47,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Jodłowa o długości 105,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Lipowa o długości 123,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Mokra o długości 36,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Kasztanowa o długości 138,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Zdrowotna o długości 119,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Wrzosowa o długości 42,00m 


1 Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1 Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni.
1.3 Roboty podstawowe

Zakres Robót obejmuje:

· roboty przygotowawcze, w tym:

·  wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę

· prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących założeniami określonymi w Przedmiarze robót 
· zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk.

· zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.

· przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
· rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego ,

· rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego,

· rozebranie nawierzchni z kostki,
· mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
· rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego,
· rozebranie warstw podbudowy z kruszywa,
· rozebranie krawężników, ław betonowych, elementów prefabrykowanych,

· rozebranie przepustów pod zjazdami,
· oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym.

1.3 Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest wykonanie prac towarzyszących i  Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
1 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia

45200000-9  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45233000-9  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6
Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1
Roboty w zakresie chodników

I Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, lub  odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
ze Specyfikacją Techniczną, zakresem określonym Przedmiarem Robót i poleceniami Inżyniera. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zostały umieszczone w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
1 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
2 Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót".
2 Materiał z rozbiórek

Stałe składowanie gruzu na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Inwestora lub Wykonawcę Robót i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

2 Składowanie materiałów

Miejsce na czasowy odkład urobku wyznacza Wykonawca Robót, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera projektem organizacji Robót, przy czym miejsce takie nie może znajdować się w klinie odłamu wykopu oraz musi spełniać wszystkie warunki jakie wymieniono wyżej dla stałego składowania urobku.

3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Wszystkie rodzaje Robót opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. Roboty rozbiórkowe, Roboty ziemne, szalowania, należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
3.1. frezarki,
3.2. ładowarki,

3.3. żurawie samochodowe,

3.4. samochody ciężarowe,

3.5. zrywarki,

3.6. młoty pneumatyczne,

3.7. piły mechaniczne,

3.8. koparki.

4 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót".
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5 Wykonanie Robót

5 Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt wykonawczy i organizacji oraz harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

5 Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z zakresem określonym w Przedmiarze robót, niniejszej Specyfikacji lub wskazanych przez Inżyniera.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie i ręcznie.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zamknąć ulicę aktualnie przeznaczoną do Robót, przy jednoczesnej realizacji projektu „Organizacji ruchu na czas budowy". 

Gruz z rozbiórki nawierzchni i podbudowy drogowej musi być rozdrobniony w taki sposób, aby jego usuwanie nie uszkodziło istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, który należy zlokalizować pod nadzorem ich Użytkownika. Załadunek i wywóz gruzu musi być zorganizowany w taki sposób aby nie zagrażało to istniejącym liniom napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym.

Bruk i płyty betonowe należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

6 Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania w normach.

7 Obmiar Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Kontraktem oraz ewentualne nieprzewidziane dodatkowe Roboty, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inżynierem.
Jednostkami obmiaru Robót rozbiórkowych są:

1m2 – dla rozbiórki nawierzchni i podbudowy

1m2 – dla rozbiórki chodników

1mb – dla rozbiórki krawężników 

1mb – dla rozbiórki obrzeży 

8 Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami niniejszej ST.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty rozbiórkowe uznaje się za wykonane zgodnie z zakresem określonym Przedmiarem robót i specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i ustalił zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

9 Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
I Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m2 rozbiórki nawierzchni i podbudowy i chodników.

Płatność za wykonanie 1 m2 rozbiórki nawierzchni i podbudowy i chodników zawiera również:

· koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

· koszt rozebrania nawierzchni i podbudowy, 

· koszt ręcznego lub mechanicznego wyłamania (rozebrania) nawierzchni i podbudowy,

· koszt załadunku i wywiezienia materiałów z rozbiórki wraz z obowiązującymi opłatami za składowanie,

· koszt wyrównania i zgęszczenia podłoża oraz uporządkowanie terenu rozbiórki.

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 mb rozbiórki krawężników betonowych i obrzeży trawnikowych.

Płatność za wykonanie 1 mb rozbiórki krawężników betonowych i obrzeży trawnikowych zawiera również:

· koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

· koszt rozebrania podbudowy, 

· koszt demontażu krawężników betonowych i obrzeży trawnikowych,

· koszt załadunku i wywiezienia materiałów z rozbiórki wraz z obowiązującymi opłatami za składowanie,

· koszt wyrównania i uporządkowanie terenu rozbiórki

I Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

10 Przepisy związane

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

I Elementy dokumentacji projektowej.

Podstawą do wykonania Robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

· Fragmenty map sytuacyjno-wysokościowych z zakresem dróg objętych robotami 
· Przedmiar Robót 
· Specyfikacje techniczne 
10 Normy

BN-77/8931-1

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
10 Inne dokumenty

Dziennik Ustaw nr 13 z 1972.04.10 „Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych”. TC "sp1" \f C \l "1" 
ST-02.01.02     Roboty odtworzeniowe

1 Część ogólna

1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach umowy -  Kontynuacja robót budowlanych na drogach gminnych w Gminie Jeleśnia, związanych z wykonywaniem Robót odtworzeniowych w zakresie n/w dróg: 
Tabela Nr 1

	Miejscowość
	Nazwa ulicy/ nr działki

	Sopotnia Mała 
	Droga gminna "Do Mizi 22" o długości 183m 

	Sopotnia Mała
	Droga gminna "Do Gruszki" o długości 52m 

	Sopotnia Mała
	Droga gminna "Do Janika nr 179" o długości 51m 

	Sopotnia Mała
	Droga gminna do budynku nr 27 o długości 33m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Osiedlowa o długości 115,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Brzegowa o długości 66,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Kołodziejska o długości 18,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Kołodziejska o długości 11,00m

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Miodowa o długości 103,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Regionalna o długości 22,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Regionalna o długości 24,00m

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Białoniowa o długości 218,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Martoszowa o długości 212,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Kowalska o długości 16,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Stara o długości 20,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Słowików o długości 243,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Pszeniczna o długości 128,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Wesoła o długości 125,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Wyrodowa o długości 128,00m 

	Jeleśnia
	Droga gminna ul. Różana o długości 42,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Brzozowa o długości 180,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Butorowa o długości 65,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Miziowa o długości 68,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Turystyczna o długości 181,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Śliwkowa o długości 136,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Buławowa o długości 31,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Pod Kiczorą o długości 38,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Łęgowa o długości 47,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Jodłowa o długości 105,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Lipowa o długości 123,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Mokra o długości 36,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Kasztanowa o długości 138,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Zdrowotna o długości 119,00m 

	Krzyżowa
	Droga gminna ul. Wrzosowa o długości 42,00m 


1 Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1 Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni w miejsce rozebranych, w związku z prowadzonymi robotami przy budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 
1.3.1. Roboty podstawowe

Zakres Robót obejmuje wykonanie całości Robót, w tym:
· odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego ,

· odtworzenie nawierzchni z asfaltu lanego,

· odtworzenie nawierzchni z kostki

· odtworzenie nawierzchni z kruszywa kamiennego

· odtworzenie warstw podbudowy z kruszywa

· odtworzenie krawężników, ław betonowych, elementów prefabrykowanych,

· odtworzenie  przepustów pod zjazdami

1.3.2. Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest wykonanie prac towarzyszących i  Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Do robót towarzyszących w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca gr. 5 cm zaliczyć należy m.in.:

- oczyszczenie podbudowy;

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową, 

- dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki ponad 5 km. 
1 Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej

45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, lub  odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z zakresem określonym w Przedmiarze robót, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
1 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

8. Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czyjej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

9. Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

10. Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

2 Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót ukształtowania i zagospodarowania terenu należy stosować:

· tłuczeń zwykły do odbudowy nawierzchni,

· żwir i kliniec,

· płyty lub kształtki betonowe,

· chodniki 35x35x5, 35x35x7

· krawężniki betonowe 8x30, 6x20,

· obrzeża chodnikowe (trawnikowe) 8x30, 6x20,

· betonowa kostka brukowa gr. 8 cm i chodnikowa gr.6 cm

· piasek,

· beton,

· zaprawa cementowa.

2 Warstwy odsączające i odcinające

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

· piaski, 

· żwir i mieszanka, 

a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 

· miał (kamienny). 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 .

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowę wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo naturalne i łamane powinno spełniać następujące wymagania:

· zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm -  2-10% 

· zawartość nadziaren nie więcej niż 5%

· zawartość zanieczyszczeń organicznych < 1%

· wskaźnik nośności Wnoś  120 MPa ( przy zagęszczeniu Is 1,03)

Na podbudowę zastosować:

· żwir i mieszankę wg PN-B-11111 

· piasek wg PN-B-11113 

2 Podbudowa z tłucznia kamiennego

Do wykonania podbudowy z tłucznia należy stosować następujące kruszywa wg PN-B-11112: 

· tłuczeń 31,5÷63 mm, 

· kliniec 20÷31,5 mm, 

· kliniec 4÷20 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

2 Nawierzchnia betonowa

W zależności od konstrukcji i przeznaczenia należy stosować płyty drogowe:

· żelbetowe wielootworowe – IOMB (duże i małe),

· żelbetowe pełne – PDP 9(wąskie i szerokie),

Najczęściej stosowane wymiary płyt żelbetowych:

· 3,00 x 1,25 x 0,12 m,

· 3,00 x 1,00 x 0,12 m,

· 3,00 x 1,00 x 0,18 m.

Kostka betonowa

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm i chodnikowa 6 cm musi posiadać cechy pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna być zgodna z wymogami dokumentacji projektowej.

2 Nawierzchnia z żużla paleniskowego

Żużel paleniskowy może pochodzić z: zakładów przemysłowych (np. elektrowni, elektrociepłowni), kotłowni lokalnych, parowozowni itp. Najkorzystniejsze są żużle pochodzące z wielkich zakładów przemysłowych, gdzie używa się zwykle jednego gatunku węgla, spalanego możliwie dokładnie. Mniejszą wartość mają żużle ze źródeł zaopatrywanych w różne gatunki węgla, który nie spala się dokładnie (np. parowozów kolejowych).

Żużel paleniskowy może być wykorzystany do budowy nawierzchni dopiero po spaleniu resztek węgla, powstaniu popiołu, unieszkodliwieniu wapna i siarki, co dokonuje się na hałdzie, gdzie na skutek nawilgocenia, zamrożenia, odmrożenia i wyschnięcia część żużla ulegnie rozpadowi (zlasuje się). Najkorzystniejszym okresem składowania żużla na hałdzie jest okres jesieni, zimy i wiosny. Do budowy nawierzchni należy pobierać żużel bez zanieczyszczeń innymi odpadami, np. gruntem śmieciami, gruzem, odpadami chemicznymi, drewnem, żelazem itp., co może spotykać się na hałdach.

Zaleca się, aby żużel paleniskowy był:

· składowany na hałdzie, co najmniej przez 1 rok,

· przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawartość części drobnych (popiołu) nie była większa od 15 %,

· przesortowany na frakcje drobniejsze od 15 mm i większe od 15 mm, 

· rozdrobniony (np. rozbity młotem) w zakresie dużych stopionych brył żużla, tak aby otrzymać z nich ziarna o wielkości 6 do 8 cm.

Żużel paleniskowy powinien odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji oraz spełnić wymagania wynikające z ustawy o odpadach.

2 Nawierzchnia gruntowa

Przy wykonywaniu nawierzchni gruntowej można stosować mieszanki do ulepszania mechanicznego: gliniasto-piaskowe, gliniasto-żwirowe itp.

2 Podbudowa i nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej

Warstwa wiążąca

Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy 50/70.

Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej.

Tabela nr 2

	Lp.
	Rodzaj materiału nr normy
	Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu KR 1 lub KR 2

	1
	Kruszywo łamane granulowego

a) z surowca skalnego

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)
	kl. I, II; gat.1, 

	2
	Kruszywo łamane zwykłe 
	                   kl. I, II; gat.1, 2

	3
	Żwir i mieszanka 
	                        kl. I, II

	4
	Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 
	                   kl. I, II; gat.1, 2

	5
	Piasek 
	gat. 1, 2

	6
	Wypełniacz mineralny:

a) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego
	podstawowy, zastępczy

	7
	Asfalt drogowy 
	                            50/70


Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.

Kruszywo

Dla kategorii ruchu KR 1/2 i warstwy wiążącej należy stosować kruszywa podane w Tabeli 2.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe.

Warstwa ścieralna

Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy 35/50 modyfikowany.

Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz podstawowy.


Polimeroasfalt

Specyfikacja Techniczna przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami.

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu.

Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Tabela nr 3

	Lp.
	Rodzaj materiału nr normy
	Wymagania wobec materiałów  w zależności od kategorii ruchu od KR 2 do KR 3

	1
	Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 , PN-B-11115:1998

a) ze skał magmowych i przeobrażonych

b) ze skał osadowych
	                     kl. I, ; gat.1

	2
	Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15]
	                      kl. I; gat.1

	3
	Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961
	podstawowy

	4
	Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 
	35/50 M

	5
	Polimeroasfalt drogowy 

wg TWT PAD-97
	DE80 A,B,C,

DP80


Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w Tabeli nr 3.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

 Asfalt upłynniony

Można stosować asfalt upłynniony. 

Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe.

2 Składowanie materiałów

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.

Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą.

3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Systemie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Chodniki 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:

· betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

· wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

Nawierzchnie 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

· układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego z pełną automatyką niwelacji,

· skrapiarek,

· walców lekkich, średnich i ciężkich (wibracyjnych),

· walców stalowych gładkich,

· walców ogumionych,

· szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

· samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4 Transport

Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wielkotonażowymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 1 godziny z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

5 Wykonanie Robót

5 Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem Robót rozbiórkowych i odtworzeniowych. Program Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

5 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i nie więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931- 12 nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02  nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od-20% do + 10%. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 2.3 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

5 Warstwy odsączające i odcinające

Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 3.2 i 3.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5 Wbudowanie i zagęszczenie podbudowy

Podbudowę należy ułożyć o wytrzymałości 120 MPa przygotowanym podłożu  z mieszanki piasku i żwiru. Warstwa podbudowy powinna być grubości , takiej, aby jest ostateczna grubość po zagęszczeniu był równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Wilgotność mieszanki i kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiał nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody  i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczania podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosić Is 1,03.Podbudowę wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

Materiałem do wykonania podbudowy powinna być mieszanka piasku i żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek.

5 Utrzymanie  podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę do  ruchu  budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę Robót.

Zagęszczenie  podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5 Prawidłowe warunki wykonania  podbudowy

Podbudowę uznaje się za wykonaną za prawidłowo gdy zostaną zachowane następujące warunki:

· nierówności nie mogą przekraczać 10 mm,

· spadki poprzeczne wykonane z tolerancją +/- 0,5 %,

· różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy a rzędnymi projektowymi nie powinny przekraczać + 1cm, - 2 cm,

·  grubość nie może się różnić +/- 10%.

5 Podbudowa z tłucznia kamiennego

Grubość warstwy 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać +/-10%

Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łat. Nierówności nie powinny przekraczać 12 mm 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją +/-0.5%

Rzędne warstwy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

Ukształtowanie osi warstwy 

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/-3 cm dla trasy zasadniczej i +/-5 cm dla pozostałych dróg. 

Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

5 Odtworzenie nawierzchni tłuczniowych i betonowych

5 Nawierzchnia tłuczniowa

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Pod nawierzchnią tłuczniową, na gruncie spoistym powinna być ułożona warstwa odcinająca lub warstwa geotekstyliów.

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej, a gruntem spoistym warstwy odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, określony w stosownych normach.

Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego.

Minimalna grubość nawierzchni tłuczniowej po zagęszczeniu nie może być mniejsza niż 7 cm, maksymalna – nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchnie o grubości przekraczającej 20 cm wykonuje się w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Zagęszczenie nawierzchni powinno przebiegać stopniowo, pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Po zgęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca z miałem (zamulanie) przy ciągłym zagęszczaniu do momentu, gdy wszystkie przestrzenie zostaną wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania i w pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna.

5 Nawierzchnie betonowe

Odbudowa nawierzchni betonowych powinna przebiegać w oparciu o beton klasy od B30 do B50 o odpowiednio wysokiej jakości. Wymagania wytrzymałościowe (ściskanie i rozciąganie), nasiąkliwość, mrozoodporność, odporność na działanie soli i inne właściwości są określone w PN.

Podbudowę nawierzchni betonowej może stanowić chudy beton, grunt stabilizowany cementem, czy też kruszywo stabilizowane mechanicznie. Można też wykorzystywać elementy starej nawierzchni istniejącej, o ile to możliwe.

Mieszankę betonową nawierzchni betonowej należy wykonywać o określonym, jednorodnym skałdzie, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2000. Wbudowanie mieszanki betonowej może odbywać się w deskowaniu stałym (prowadnice) lub w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym).

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować zabiegi pielęgnacyjne odpowiednimi preparatami, a dodatkowo wodą.

5 Podbudowy i nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej 

5 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do Robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Inspektorem Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

· doborze składników mieszanki mineralnej,

· doborze optymalnej ilości asfaltu,

· określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ( 2 % w stosunku do masy składnika.

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ( 5oC.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:

· dla 50/70


od 140oC do 160oC,

· dla 35/50 


od 145oC do 165oC,

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

· z 50/70


od 135oC do 165oC

· z 35/50            
 
od 140oC do 170oC,

5 Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

	Lp.
	Drogi i place
	Podłoże pod warstwę wiążącą

	1
	Drogi 
	10


	Lp.
	Drogi i place
	Podłoże pod warstwę ścieralną

	1
	Drogi 
	6


W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie, ułożenie warstwy wyrównawczej lub dołożenie.

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera.

5  Połączenie międzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją (lub asfaltem upłynnionym dla warstwy ścieralnej) przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.


Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

· dla warstwy wiążącej - 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

· dla warstwy ścieralnej - 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki lub rozkładarki.

5 Warunki przystąpienia do Robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5oC dla wykonywanej warstwy grubości ( 8 cm i + 10oC dla wykonywanej warstwy grubości ( 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ( 16 m/s).

5 Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.

5 Odcinek próbny

W ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

· stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

· określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,

· określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i ścieralna
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:

· dla asfaltu 50/70

125o C,

· dla asfaltu 35/50

130o C,

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości < 8 cm.

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubości warstwy,

- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:

- dla asfaltu D 50 130o C,

- dla asfaltu D 70 125o C,

- dla asfaltu D 100 120o C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

5 Chodniki z płyt i kształtek betonowych

5 Wykonanie chodnika

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami normy. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.

Podsypka

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika.

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.

Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową.

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane.

Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku.

Spoiny

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach nie powinna być większa niż 3 cm.

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową.

Pielęgnacja chodnika

Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.

Wykonanie chodnika z kostek betonowych

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane nawierzchnie z kostki.

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni drogi lub chodnika.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść

6 Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Badania i pomiary w czasie wykonywania Robót odtworzeniowych wykopów polegają na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi niniejszej ST oraz Przedmiarze robót. 
Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych Robót z zakresem określonym Przedmiarem robót, powiązanymi dokumentami odniesienia oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

6 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej, innym dokumentom odniesienia oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera .

6 Badanie przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.   

6 Badanie w czasie Robót

6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed padaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.

6.3.2. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu.

6.3.3. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno – bitumicznej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno – asfaltowej polega na odczytaniu temperatury w skali odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcje laboratoryjnej.

6.3.4. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno – bitumicznej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno – asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywaniu. 

6.3.5. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +/- 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy położonej na niej, nie mniej jednak niż 5 cm.   

Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN – 68 / 8931 – 04 nie powinny być większe od 9 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +/- 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacja projektową, z tolerancją +/- 1 cm. 

Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacja projektową,                             z tolerancją +/-5 cm.

 Grubość warstwy

Grubość warstwy ścieralnej powinna wynosić 3 cm, z tolerancją +/- 10 %.

Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3 – 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przed asfaltowych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

Zagęszczanie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

7 Obmiar Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Jednostkami obmiaru Robót są:

1 m2 – dla odtworzenia nawierzchni – warstwa z betonu asfaltowego,

1 m2 – dla odtworzenia nawierzchni – warstwa wiążąca,

1 m2 – dla odtworzenia nawierzchni – warstwa ścieralna,

1 m2 – dla odtworzenia podbudowy z kruszywa,

1 m2 – dla odtworzenia podbudowy z tłucznia kamiennego,

1 m2 – dla odtworzenia krawężników,

1 m2 – dla odtworzenia chodników,

1 m2 – dla odtworzenia obrzeży.

8 Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem Robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z zakresem określonym Przedmiarem i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9 Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m2 nawierzchni.

Płatność za wykonanie 1 m2 nawierzchni innych niż mineralno – bitumiczne  zawiera również: 
· koszt oznakowanie Robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

· koszt prac pomiarowych i pomocniczych,

· koszt zakupu i transportu materiału na miejsce Robót,

· koszt przygotowania podłoża,

· koszt ewentualnych ustawienie deskowań,

· koszt wykonania ewentualnej podbudowy, 

· koszy ułożenia warstwy nawierzchni i zagęszczenie,

· koszt pielęgnacja nawierzchni,

· koszt wykonania charakterystycznych prac dla danego typu nawierzchni,

· koszt przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

· koszt uporządkowania miejsca prowadzenia Robót.

Płatność za wykonanie 1 m2 nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej tj. warstwy ścieralnej, wiążącej oraz podbudowy z betonu asfaltowego zawiera również:
· koszt oznakowanie Robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

· koszt prac pomiarowych i pomocniczych,

· koszt dostarczenia materiałów,

· koszt przygotowania podłoża,

· koszt wykonania podbudowy, 

· koszt wyprodukowania mieszanki mineralno-bitumicznej i jej transport na miejsce wbudowania,

· koszt posmarowania lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

· koszt skropienia międzywarstwowe,

· koszt rozłożenia i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej,

· koszt obcięcia krawędzi i posmarowanie asfaltem,

· koszt przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

· koszt uporządkowania miejsca prowadzenia Robót.

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

10 Przepisy związane

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

10 Elementy dokumentacji projektowej.
Podstawą do wykonania Robót są następujące elementy:
· Fragmenty map sytuacyjno-wysokościowych z zakresem dróg objętych robotami 
· Przedmiar Robót 

10 Normy 

PN – B – 04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN – B – 06714 – 12
Kruszywa     mineralne.     Badania.     Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

PN – B -  06714 – 15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu  ziarnowego.

PN – B -  06714 – 16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

PN – B -  06714 – 17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  

PN – B -  06714 – 18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  

PN – B -  06714 – 19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

PN – B – 11111
Kruszywa mineralne.   Kruszywa   naturalne   do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki.

PN – B – 11111

Kruszywa mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-S-06102:1997
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w 


dostosowaniu do występującego obciążenia.

BN-64/8845-01
Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania 


i odbioru.

PN – B – 16701                    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  zgodności.

PN – B – 32250

Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN – S – 06102

Drogi   samochodowe.   Podbudowy   z   kruszyw                        




stabilizowanych mechanicznie.

PN – S – 96023

Konstrukcja drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia





kamiennego. 

BN – 64 / 8931 – 01

Drogi samochodowe.  Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

BN – 64 / 8931- 02

Drogi    samochodowe.   Oznaczenie    modułu odkształcenia 




nawierzchni podatnych i podłożą przez odciążenie płytą.

BN – 68 / 8931 – 04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni                




planografem i łatą.

BN – 68 / 8931 – 06

Drogi    samochodowe.   Pomiar   ujęć   podatnych  





ugięciomierzem belkowym.

BN – 68 / 8931 – 12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN – C – 96170: 1965
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN – C – 96173: 1974
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 




drogowych.

10 Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – Warszawa 1997.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

Umowa - Kontynuacja robót budowlanych na drogach gminnych w Gminie Jeleśnia

Umowa - Kontynuacja robót budowlanych na drogach gminnych w Gminie Jeleśnia

Umowa - Kontynuacja robót budowlanych na drogach gminnych w Gminie Jeleśnia

